NOVICE – N.8A.1

JUNIOR - J.8A.2
Materials - Natural Amethyst

Facets: 58 - Meets 41 (Crown 24 Pavilion 17)

[image: image1.emf]6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

<96>

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

<96>

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

<96>

C1

C2

C3

T

[image: image2.emf]U W


[image: image3.emf]P1

G

P2


[image: image4.emf]P1

G

P2

C1

C2

T

L

P

C


STANDARD ROUND BRILLIANT (CONTINUOUS GIRDLE)

Angles for R.I. = 1.540

57 + girdle = 58 facets

8-fold, mirror-image symmetry

96 index

L/W = 1.000 T/W = 0.525 U/W = 0.525

P/W = 0.459 C/W = 0.202

Vol./W3 = 0.235

PAVILION




P1
44.000
03-09-15-21-27-33-39-45-51-
Cut to T.C.P.





57-63-69-75-81-87-93



G
90.000




Establish girdle location/size

P2
42.000
96-12-24-36-48-60-72-84
Meet P1 P1 at girdle

CROWN

C1
44.000
03-09-15-21-27-33-39-45-
Establish girdle width



51-57-63-69-75-81-87-93

C2
39.000
96-12-24-36-48-60-72-84
Meet C1 C1 at girdle

C3
24.000
06-18-30-42-54-66-78-90
Meet C2 C1 C1 C2

T
0.000
Table



Meet C3 C2 C3.

